Karta Techniczna 
Ostatnia aktualizacja: 03-03-2026

	[image: image1.jpg]



	KARTA TECHNICZNA


	
	IMPREGNAT KOLORYZUJĄCY DO KOSTKI BRUKOWEJ I OGRODZEŃ BETONOWYCH



OPIS PRODUKTU:

IMPREGNAT KOLORYZUJĄCY DO KOSTKI BRUKOWEJ I OGRODZEŃ BETONOWYCH to profesjonalny, wodorozcieńczalny impregnat ochronno-dekoracyjny                          o właściwościach koloryzujących, bazujący na zaawansowanej formule spoiw akrylowo-silikonowych. Produkt został zaprojektowany z myślą o kompleksowej renowacji powierzchni betonowych, oferując wysoką siłę krycia, która skutecznie maskuje niedoskonałości, wykwity oraz ujednolica barwę podłoża. Tworzy trwałą, estetyczną powłokę odporną na promieniowanie UV oraz ekstremalne warunki atmosferyczne.
ZAKRES ZASTOSOWANIA:

IMPREGNAT KOLORYZUJĄCY DO KOSTKI BRUKOWEJ I OGRODZEŃ BETONOWYCH przeznaczony jest do impregnacji chłonnych podłoży mineralnych jak:
- ogrodzenia betonowe (prefabrykowane, wylewane, łupane)
- betonowa kostka brukowa, betonowe płyty tarasowe
- galanteria betonowa i mała architektura (murki, ściany oporowe,gazony)

- betonowe okładziny elewacyjne imitujące kamień 
- powierzchnie z widocznymi defektami: idealny do maskowania wykwitów, plam, różnic                           w odcieniach oraz naprawianiu błędów kolorystycznych powstałych na etapie produkcji betonu
WŁAŚCIWOŚCI:

IMPREGNAT KOLORYZUJĄCY DO KOSTKI BRUKOWEJ I OGRODZEŃ BETONOWYCH to:
-rewitalizacja koloru: Przywraca intensywną barwę elementom barwionym w masie i nadaje kolor betonom surowym (szarym).
-wysoka siła krycia (korekta defektów): trwale maskuje niedoskonałości podłoża, takie jak przebarwienia, plamy, nierównomierne wybarwienie oraz szpecące wykwity wapienne i solne

-ochrona strukturalna: Głęboko penetruje mikropory, uszczelniając strukturę przed wodą, co znacząco zwiększa mrozoodporność i ogranicza erozję.

- bariera biologiczna: Tworzy środowisko hamujące rozwój mchów, porostów oraz grzybów.

- efekt "Easy-to-clean": Zmniejsza nasiąkliwość, utrudniając przyleganie kurzu, tłuszczu i brudu.

- dostępny jest w 5 kolorach ze wzornika: żółty, czerwony, szary, antracyt, biel alabastrowa                  oraz na zamówienie dowolny kolor

	Własności wyrobu

	Gęstość w temp. 20±2°C [g/cm3]

 
	najwyżej 1,15



	pH w temp. 20±2°C


	8,70- 9,20

	Czas schnięcia powłoki w temp. 20±2oC i wilgotności względnej powietrza 55±5% [h]
	najwyżej 1


SPOSÓB STOSOWANIA:

Przygotowanie powierzchni: 

Powierzchnia do impregnowania powinna być wyczyszczona i sucha. Czyścić powierzchnie najlepiej urządzeniami ciśnieniowymi wodą z detergentem, a następnie ją spłukać i wysuszyć. Usunąć tłuste plamy, intensywne wykwity solne środkami do tego przeznaczonymi. Ślady glonów i grzybów należy usnąć środkami grzybobójczymi.

Nanoszenie: 

IMPREGNAT KOLORYZUJĄCY DO KOSTKI BRUKOWEJ I OGRODZEŃ BETONOWYCH  jest gotowy do użycia. Przed zastosowaniem należy go dokładnie wymieszać. 

Zaleca się wykonać próbne wymalowanie powierzchni w miejscu nieeksponowanym w celu oceny efektu.

Zaleca się nanosić wyrób równomiernie 1-2 warstwy w zależności od potrzeb. Jedna warstwa wystarczy przy powierzchniach uprzednio barwionych w masie zaś dwie warstwy są zalecane przy powierzchniach niebarwionych.  Kolejną warstwę nanosić po wyschnięciu poprzedniej. Wysychanie pojedynczej warstwy trwa około 2 godziny w zależności od temperatury otoczenia. 

Wyrób można nanosić wałkiem lub pędzlem lub urządzeniem natryskowym.

Prace malarskie powinny być przeprowadzane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C. 

Świeżo wykonaną powłokę należy chronić przed deszczem i mrozem przez 12h.

Narzędzia po zakończeniu prac malarskich umyć w wodzie.

WYDAJNOŚĆ:

Wydajność zależy od struktury powierzchni i nasiąkliwości podłoża – zaleca się wykonanie próby zużycia. Wydajność z 1l waha się od 6-8 m2 dla jednokrotnego nałożenia. 
OKRES GWARANCJI:

24 miesiące od daty produkcji w fabrycznie zamkniętych opakowaniach. 

Przechowywać w temperaturze od  5°C do 25°C. 

Chronić przed mrozem!
NORMY, LZO: 

OBOWIĄZUJĄCA NORMA: ZN/2020/AKSIL-1

Limit zawartości LZO dla tego produktu: (Kat. A/h/ FW): 30g/l (2010). Produkt zawiera poniżej 30g/l.

WSKAZÓWKI BHP I OSTRZEŻENIA
Uwaga
[image: image2.jpg]



Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102: Chronić przed dziećmi.

P261: Unikać wdychania par

P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochrona dróg oddechowych/ochronę oczu/obuwie ochronne..

P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.

P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.

Informacja uzupełniająca:

Zawiera masa poreakcyjna 5-chloro-2- metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2- metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), oktylinon (ISO), 4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on, bezwodnik maleinowy.

EUH211: Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Substancje, które mają wpływ na klasyfikację

Sebacynian bis(1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperydylu); 2-metyloizotiazol-3(2H)-on

UFI: 8S13-30PS-000G-C3JK
BDO: 000033027

OPAKOWANIA:

Opakowania z tworzywa sztucznego: 1l, 5l
           z odbiorcą.


  

[image: image3.jpg]Fabryka Specjalistycznych
Wyrobéw Lakierowych Sp. z 0.0.

Pustkdw 363D, 39-205 Pustkdw
tel. 14 682 76 14, aksil.@aksil.pl




PAGE  
Strona 2 z 2

